附件13

钢筋产品质量监督抽查结果

此次样品在西安、咸阳、渭南、汉中、安康、商洛等地区的生产及流通领域中抽取，共抽查生产及流通领域的标称生产企业20家，抽取样品50批次，经检验，合格样品50批次，样品批次合格率为100%。

本次抽查工作依据GB 1499.1-2017、GB 1499.2-2018、GB 13788-2017、GB/T 232-2010、GB/T 21839-2008、GB/T 28900-2012、GB/T 4336-2002等相关标准及相关的法律法规、部门规章和规定。对钢筋的力学性能、工艺性能、化学成分、尺寸、重量偏差等项目进行了检验。

具体抽查结果如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋合格产品及其企业名单 | | | | | | | | |
| **序号** | **产品**  **名称** | **生产日期**  **或批号** | **抽查企业名称** | **标称生产企业名称** | **标称生产企业所在地** | **商标** | **规格型号** | **承检单位** |
| 1 | 冷轧带肋钢筋 | 2019-1-10 | 陕西东岭物资有限责任公司西安分公司 | 陕西东岭物资有限责任公司西安分公司 | 陕西省西安市 | 东岭 | φ6.0（CRB550) | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 2 | 冷轧带肋钢筋 | 2019-2-26 | 陕西东岭物资有限责任公司西安分公司 | 陕西东岭物资有限责任公司西安分公司 | 陕西省西安市 | 东岭 | φ7.0（CRB550) | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 3 | 冷轧带肋钢筋 | 2019-3-4 | 陕西东岭物资有限责任公司西安分公司 | 陕西东岭物资有限责任公司西安分公司 | 陕西省西安市 | 东岭 | φ10（CRB550) | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 4 | 热轧带肋钢筋 | 2018-6-24 | 三原昌鑫钢铁制品有限公司 | 三原昌鑫钢铁制品有限公司 | 陕西省咸阳市 | 昌鑫 | φ8（HRB400E) | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 5 | 热轧带肋钢筋 | 2018-6-20 | 三原昌鑫钢铁制品有限公司 | 三原昌鑫钢铁制品有限公司 | 陕西省咸阳市 | 昌鑫 | φ12（HRB500E) | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 6 | 热轧带肋钢筋 | 2018-6-24 | 三原昌鑫钢铁制品有限公司 | 三原昌鑫钢铁制品有限公司 | 陕西省咸阳市 | 昌鑫 | φ25（HRB500E) | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 7 | 热轧光圆钢筋 | 2018-6-18 | 三原昌鑫钢铁制品有限公司 | 三原昌鑫钢铁制品有限公司 | 陕西省咸阳市 | 昌鑫 | φ10（HPB300) | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 8 | 热轧带肋钢筋 | 2019-4-2 | 陕西华鑫特种钢铁集团有限公司 | 陕西华鑫特种钢铁集团有限公司 | 陕西省渭南市 | HG | Φ16（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 9 | 热轧带肋钢筋 | 2019-4-6 | 陕西华鑫特种钢铁集团有限公司 | 陕西华鑫特种钢铁集团有限公司 | 陕西省渭南市 | HG | Φ18（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 10 | 热轧带肋钢筋 | 2019-4-6 | 陕西华鑫特种钢铁集团有限公司 | 陕西华鑫特种钢铁集团有限公司 | 陕西省渭南市 | HG | Φ22（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 11 | 热轧带肋钢筋 | 2019-3-30 | 陕西华鑫特种钢铁集团有限公司 | 陕西华鑫特种钢铁集团有限公司 | 陕西省渭南市 | HG | Φ25（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 12 | 热轧带肋钢筋 | 2019-1-9 | 陕西鑫辉钢铁有限公司 | 陕西鑫辉钢铁有限公司 | 陕西省西安市 | 鑫辉 | Φ12（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 13 | 热轧带肋钢筋 | 2019-4-12 | 陕西雄治物资有限责任公司 | 山西建龙钢铁有限公司 | 山西省 | 建龙 | Φ14（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 14 | 热轧带肋钢筋 | 2019-1-21 | 陕西雄治物资有限责任公司 | 山西建龙钢铁有限公司 | 山西省 | 建龙 | Φ8（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 15 | 热轧带肋钢筋 | 2019-3-7 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 陕西省汉中市 | 略钢 | Φ16（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 16 | 热轧带肋钢筋 | 2019-4-17 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 陕西略阳钢铁有限责任公司 | 陕西省汉中市 | 略钢 | Φ20（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 17 | 热轧带肋钢筋 | 2019-4-16 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 陕西省汉中市 | 禹龙 | Φ16（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 18 | 热轧带肋钢筋 | 2019-4-14 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 陕西省汉中市 | 禹龙 | Φ25（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 19 | 热轧带肋钢筋 | 2019-4-16 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 陕西省汉中市 | 禹龙 | Φ12（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 20 | 热轧光圆钢筋 | 2019-4-8 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 陕西省汉中市 | 禹龙 | Φ10（HPB300） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 21 | 热轧带肋钢筋 | 2019-1-26 | 山西立恒钢铁集团股份有限公司西安红旗库 | 山西立恒钢铁集团股份有限公司 | 山西省 | 立恒 | Φ22（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 22 | 热轧带肋钢筋 | 2019-2-5 | 山西立恒钢铁集团股份有限公司西安红旗库 | 山西立恒钢铁集团股份有限公司 | 山西省 | 立恒 | Φ18（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 23 | 冷轧带肋钢筋 | 2019-4-10 | 安康市华信物资有限责任公司 | 安康市华信物资有限责任公司 | 陕西省安康市 | —— | Φ7（CRB550） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 24 | 冷轧带肋钢筋 | 2019-3-27 | 安康市华信物资有限责任公司 | 安康市华信物资有限责任公司 | 陕西省安康市 | —— | Φ9（CRB550） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 25 | 热轧带肋钢筋 | 2019-4-19 | 柞水同兴轧钢有限公司 | 柞水同兴轧钢有限公司 | 陕西省商洛市 | 禹龙 | Φ12（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 26 | 热轧带肋钢 筋 | 2019-4-10 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 陕西省韩城市 | YL | Φ8（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 27 | 热轧带肋钢筋 | 2019-4-8 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 陕西省韩城市 | YL | Φ16（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 28 | 热轧带肋钢筋 | 2019-4-9 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 陕西省韩城市 | YL | Φ20（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 29 | 热轧带肋钢筋 | 2019-4-10 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 陕西省韩城市 | YL | Φ25（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 30 | 热轧带肋钢筋 | 2019-4-8 | 韩城同兴冶金有限责任公司 | 韩城同兴冶金有限责任公司 | 陕西省韩城市 | YL | φ22（HRB400E) | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 31 | 热轧带肋钢筋 | 2019-4-10 | 陕西丰义实业有限公司 | 陕西丰义实业有限公司 | 陕西省韩城市 | YL | φ12（HRB400E) | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 32 | 热轧带肋钢筋 | 2019-3-22 | 龙钢集团富平轧钢有限公司 | 龙钢集团富平轧钢有限公司 | 陕西省渭南市 | YL | Φ12（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 33 | 热轧带肋钢筋 | 2019-3-25 | 龙钢集团富平轧钢有限公司 | 龙钢集团富平轧钢有限公司 | 陕西省渭南市 | YL | Φ14（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 34 | 冷轧带肋钢筋 | 2019-4-11 | 西安进兴工贸有限公司 | 西安进兴工贸有限公司 | 陕西省西安市 | —— | Φ8（CRB550） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 35 | 冷轧带肋钢筋 | 2019-4-11 | 西安进兴工贸有限公司 | 西安进兴工贸有限公司 | 陕西省西安市 | —— | Φ10（CRB550） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 36 | 热轧光圆钢筋 | 2018-6-18 | 三原昌鑫钢铁制品有限公司 | 三原昌鑫钢铁制品有限公司 | 陕西省咸阳市 | 昌鑫 | φ8（HPB300) | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 37 | 热轧带肋钢筋 | 2019-4-10 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 陕钢集团汉中钢铁有限责任公司 | 陕西省汉中市 | 禹龙 | Φ22（HRB500E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 38 | 热轧带肋钢筋 | 2018-10-7 | 晋城福盛钢铁有限公司西安办事处 | 晋城福盛钢铁有限公司 | 山西省 | 晋钢 | Φ14 (HRB400E) | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 39 | 热轧带肋钢筋 | 2018-10-12 | 晋城福盛钢铁有限公司西安办事处 | 晋城福盛钢铁有限公司 | 山西省 | 晋钢 | Φ12(HRB400E) | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 40 | 热轧带肋钢筋 | 2018-10-22 | 上海钢联物联网有限公司西安东大现代物流库 | 襄汾县新金山特钢有限公司 | 山西省 | 新金山 | Φ22（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 41 | 热轧带肋钢筋 | 2019-2-26 | 上海钢联物联网有限公司西安东大现代物流库 | 襄汾县新金山特钢有限公司 | 山西省 | 新金山 | Φ20（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 42 | 热轧带肋钢筋 | 2018-12-14 | 上海钢联物联网有限公司西安东大现代物流库 | 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司 | 甘肃省 | 酒钢 | Φ20（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 43 | 热轧带肋钢筋 | 2019-1-10 | 上海钢联物联网有限公司西安东大现代物流库 | 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司 | 甘肃省 | 酒钢 | Φ25（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 44 | 热轧带肋钢筋 | 2019-4-18 | 上海钢联物联网有限公司西安东大现代物流库 | 山西建邦集团山西通才工贸有限公司 | 山西省 | 建邦 | Φ25（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 45 | 热轧带肋钢筋 | 2019-4-5 | 上海钢联物联网有限公司西安东大现代物流库 | 山西建邦集团山西通才工贸有限公司 | 山西省 | 建邦 | Φ20（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 46 | 热轧带肋钢筋 | 2018-12-24 | 陕西盛兴金属材料有限公司 | 首钢长治钢铁有限公司 | 山西省 | 首钢长治 | Φ18mm (HRB400E) | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 47 | 热轧带肋钢筋 | 2018-12-27 | 陕西盛兴金属材料有限公司 | 首钢长治钢铁有限公司 | 山西省 | 首钢长治 | Φ16mm (HRB400E) | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 48 | 热轧带肋钢筋 | 2019-1-4 | 陕西耿飞新能源科技有限公司 | 山西宏钢铁集团有限公司 | 山西省 | 耿龙 | Φ8（HRB400E） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 49 | 冷轧带肋钢筋 | 2019-4-23 | 陕西华宇钢筋焊网有限公司 | 陕西华宇钢筋焊网有限公司 | 陕西省西安市 | —— | Φ10（CRB500） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
| 50 | 冷轧带肋钢筋 | 2019-4-25 | 陕西华宇钢筋焊网有限公司 | 陕西华宇钢筋焊网有限公司 | 陕西省西安市 | —— | Φ12（CRB500） | 陕西省产品质量监督检验研究院 |